SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

Nazwa zamówienia:

# „Renowacja kanalizacji deszczowej

w dzielnicach Osowa Góra, Fordon i Śródmieście w Bydgoszczy”

Kody CPV

| 45453000 – 7 | - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE |
| --- | --- |
| 45453100 – 8 | - ROBOTY RENOWACYJNE |
| 45232400 – 6 | - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH |
| 45232410 – 9 | - ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ |
| 90640000 – 5 | - USŁUGI CZYSZCZENIA I OPRÓŻNIANIA KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH |

Nazwa i adres Zamawiającego:

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SP. Z O.O. UL. TORUŃSKA 103

85-817 BYDGOSZCZ

## Opracował:

Waldemar Skibka

Bydgoszcz, marzec 2026r.

SPIS TREŚCI

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

  - Przedmiot i zakres robót	4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ	5

  - Renowacja kolektora	5

  - Naprawa komór	5

  - Kształtki kapeluszowe	6

  - Cel umowy	6

- WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT	6

  - Realizacja zadania	7

  - Renowacja kanalizacji obejmuje	7

  - Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanałów	8

- BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE BUDOWY	9

  - Plan bezpieczeństwa	9

  - Zabezpieczenie Terenu Robót	10

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót	11

  - Ochrona przeciwpożarowa	12

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej	13

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy	13

  - Ochrona Robót	13

  - Gospodarka odpadami	14

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów	14

  - Zaplecza wykonawcy	15

- WYKONANIE ROBÓT	15

  - Roboty przygotowawcze i montażowe	15

    - Wykonanie tymczasowego rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków	15

    - Czyszczenie i udrożnienie kanałów	16

    - Przed i powykonawcza inspekcja telewizyjna	16

- MATERIAŁY	17

  - Wymagania ogólne	17

  - Wymagane parametry materiałów	18

  - Źródła dostaw materiałów	20

  - Jakość materiałów	21

  - Przechowywanie i składowanie materiałów	21

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	21

  - Zasady kontroli jakości Robót	21

  - Badania i pomiary	22

  - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru	23

  - Certyfikaty i deklaracje	23

- PRÓBY KOŃCOWE ORAZ PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	24

  - Próby odbiorowe	24

  - Wyniki prób	24

  - Konsekwencje nie spełnienia wymagań	24

- PODSTAWA PŁATNOŚCI	25

  - Ustalenia ogólne	25

  - Cena elementu Robót	25

- KONTROLA WYKONANIA ROBÓT – WYMAGANIA ODBIOROWE ZAMAWIAJĄCEGO . 26

  - Tabela nr 1 - Elementy kontroli procesu renowacji kanałów metodą CIPP	28

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot i zakres robót

Zakres robót obejmuje wyczyszczenie kanałów, dobór wykładziny oraz renowację kanałów deszczowych w ulicach Kobaltowa, Srebrna, Miedziana, Rozwadowskiego i Św. Trójcy w Bydgoszczy wg poniższego zestawienia:

## Tabela nr 1

| Kanalizacja deszczowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kobaltowa (254,13m) |  |  |  |
| Studnie |  | Średnica [mm] | Długość [m] |
| KOB_14 | KOB_13 | 1000 | 38,50 |
| KOB_13 | KOB_12 | 1000 | 34,78 |
| KOB_12 | KOB_10 | 1000 | 44,21 |
| KOB_10 | KOB_9 | 1000 | 46,14 |
| KOB_9 | KOB_8 | 1000 | 42,05 |
| KOB_8 | KOB_6 | 1000 | 48,45 |
| Kobaltowa (202,25m) |  |  |  |
| Studnie |  | Średnica [mm] | Długość [m] |
| KOB_6 | KOB_4 | 1200 | 49,78 |
| KOB_4 | KOB_3 | 1200 | 42,12 |
| KOB_3 | KOB_2 | 1200 | 57,75 |
| KOB_2 | SRE_25 | 1200 | 52,60 |
| Srebrna od ul. Kobaltowej (314,12m) |  |  |  |
| Studnie |  | Średnica [mm] | Długość [m] |
| SRE_30 | SRE_29 | 1200 | 70,00 |
| SRE_29 | SRE_28 | 1200 | 53,73 |
| SRE_28 | SRE_27 | 1200 | 62,59 |
| SRE_27 | SRE_26 | 1200 | 75,73 |
| SRE_26 | SRE_32 | 1200 | 45,10 |
| SRE_32 | SRE_25 | 1200 | 6,97 |
| Srebrna od ul. Kobaltowej (193,25m) |  |  |  |
| Studnie |  | Średnica [mm] | Długość [m] |
| SRE_25 | SRE_24 | 1200 | 57,84 |
| SRE_24 | SRE_23 | 1200 | 23,79 |
| SRE_23 | SRE_22 | 1200 | 33,70 |
| SRE_22 | SRE_21 | 1200 | 41,74 |

| SRE_21 | SRE_20 | 1200 | 36,18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Miedziana (130,80m) |  |  |  |
| Studnie |  | Średnica [mm] | Długość [m] |
| MIZ_6 | MIZ_5 | 800 | 80,00 |
| MIZ_5 | MIZ_4 | 800 | 50,80 |
| Miedziana (207,15m) |  |  |  |
| MIZ_4 | MIZ_3 | 1000 | 49,78 |
| MIZ_3 | MIZ_2 | 1000 | 42,12 |
| MIZ_2 | MIZ_1 | 1000 | 57,75 |
| MIZ_1 | SRE_50 | 1000 | 57,50 |
| Rozwadowskiego (92,00m) |  |  |  |
| TWA_20P | TAŁ_3P | 500 | 34,00 |
| TAŁ_3P | TAŁ_2P | 500 | 58,00 |
| Św. Trójcy (4,00 m) |  |  |  |
| P23.1D | W-41 wylot | 500 | 4,0 |

Lokalizacje odcinków kanałów, które będą poddane renowacji zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnym (Mapa nr 1 Kobaltowa, Mapa nr 2 Miedziana, Mapa nr 3 Srebrna, Mapa nr 4 Rozwadowskiego, Mapa nr 5 Św. Trójcy).

Zestawienie długości kanałów w poszczególnych ulicach z podziałem na odcinki, rodzaj kanału, średnicę, oraz ilości przykanalików do otwarcia zawierają załączniki ( zał. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5).

W przypadku, gdy po wyczyszczeniu kanału zostanie wykazany przykanalik nie ujęty ilościowo w załącznikach ( załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5), Wykonawca winien fakt ten zgłosić inspektorowi nadzoru w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.

# Opis przyjętych rozwiązań

## Renowacja kolektora

Zadanie dotyczy renowacji istniejących kanałów i w zakresie niniejszego zamówienia nie planuje się budowy nowych obiektów ani urządzeń. Renowację kolektora należy wykonać przy zastosowaniu technologii wykładziny z rur utwardzanych na miejscu zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 11296-4:2018-06. Rękaw powinien być wykonany z tkaniny z włókna szklanego nasączony żywicą utwardzany na miejscu promieniami UV. Do zakresu przedmiotowego zadania należy renowacja kanałów oraz studni kanalizacyjnych i komór oraz ponowne podłączenie odgałęzień bocznych/przyłączy kanalizacyjnych za pomocą kształtek kapeluszowych.

## Naprawa komór

Renowację kinet wykonać przy zastosowaniu chemii budowlanej - grubość warstwy naprawczej w kinecie poddanej renowacji ma być taka jak grubość zamontowanego rękawa. Przewiduje się uzupełnienie ubytków na powierzchni kinety przy zastosowaniu systemu napraw betonów przy użyciu zapraw naprawczych na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych.

Kształtki kapeluszowe

Otwarcie przykanalików wraz z montażem kształtek kapeluszowych – 6 szt.

## Cel umowy

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacyjnych mających na celu wzmocnienie i uszczelnienie istniejących kanałów deszczowych w Bydgoszczy.

Realizacja umowy spowoduje:

- poprawę parametrów hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej,

- poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji,

- odtworzenie właściwej konstrukcji oraz usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji.

# Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań na Terenie Robót i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty jakie będą wymagane dla realizacji Umowy. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Robót i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Robót w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelkie odpady i nadmiar materiałów niezwłocznie.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub wykonanie Robót,

- zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał inspekcji Terenu Robót i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania Kontraktu.

## Realizacja zadania

Realizacja robót rozpocznie się po spełnieniu nw. warunków:

- protokolarne przekazanie Terenu Robót,

- opracowanie przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu i uzyskanie decyzji zarządcy dróg

na czasowe zajęcie pasa drogowego,

- uzyskanie przez Wykonawcę zgody i wpłacenie kaucji zwrotnej na czasowe zajęcie gruntów

gminnych,

- uzyskanie zgody na zajęcie innych gruntów związanych z wykonywaniem renowacji.

Przed rozpoczęciem robót na Terenie budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania Terenu Robót łącznie z dokumentacją fotograficzną w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich Robót i prac wykończeniowych teren został przywrócony do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskać od właściciela bądź zarządcy terenu potwierdzenie o nie wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić informację (telefonicznie na numer 52–58 59 888 lub

606 859 637) do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o rozpoczęciu i zakończeniu robót

w pasie drogowym, podając datę oraz miejsce wykonywania robót.

## Renowacja kanalizacji obejmuje:

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:

- wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ST,

- dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę, w tym Tymczasową Organizację Ruchu,

- poleceniami Inspektora Nadzoru,

- przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym,

- planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą

zastosowane przy realizacji robót.

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone ST. Roboty winny być prowadzone w sposób, który nie powoduje zakłóceń w działaniu systemu kanalizacji deszczowej w mieście.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

## Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanałów

Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Etapy realizacji bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych:

- przed zamówieniem rękawa Wykonawca winien dokonać pomiaru przekroju kanałów z natury,

- dobór rodzaju rękawa gwarantującego uszczelnienie kanalizacji wraz z jej wzmocnieniem oraz

wykonanie obliczeń wytrzymałościowych dla przyjętej technologii rękawa,

- przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej do renowacji technologii ,

- blokowanie kanałów i przepompowywanie wód opadowych i roztopowych,

- czyszczenie kanałów przy użyciu sprzętu wysokociśnieniowego,

- frezowanie wszelkich elementów uniemożliwiających instalację,

- wykonanie przedwykonawczej inspekcji TV,

- wykonanie bezwykopowej	renowacji przewodów metodą spełniającą wymogi niniejszych wytycznych,

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych pobranych próbek rękawa CIPP (należy realizować dla

każdej wykonanej instalacji),

- przeprowadzenie próby szczelności,

- uzupełnienie ubytków kinety,

- otwarcie przykanalików i montaż kształtek kapeluszowych,

- uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację,

- uszczelnienie	obu	końców	odcinka	wykładziny	z	istniejącym	rurociągiem

w	studzienkach/komorach,

- przeprowadzenie prób końcowych, w tym powykonawczej inspekcji TV

- przywróceniu terenu do stanu pierwotnego terenów zajętych pod roboty w tym odtworzenie

nawierzchni dróg, chodników i zieleni,

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i dokonanie odbioru

terenu przez właściciela po robotach,

- wykonanie niezbędnych badań do odbioru końcowego zgodnie z obowiązującymi normami i niniejszym opracowaniem,

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i dokonanie odbioru

terenu przez właściciela po robotach,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem średnic kanałów i studzienek, materiałów kanałów i studzienek, spadków i długości kanałów w tym:

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza uwierzytelniona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej DGN, DWG, DXF i PDF na osobnym nośniku lub potwierdzenie z MPG przyjęcia zgłoszenia przez geodetę prac geodezyjnych (nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej niezwłocznie po uwierzytelnieniu w wersji papierowej i elektronicznej DGN, DWG, DXF i PDF na osobnym nośniku). Wersje elektroniczne należy przekazać na przenośnych pamięciach USB w wersji min. 3.0.

Powyższa inwentaryzacja obejmuje opracowanie i przekazanie Zamawiającemu :

  - Aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie kanałów głównych poddanych renowacji (w

wersji elektronicznej DGN, DWG, DXF i PDF na osobnym nośniku USB).

  - Aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie wszystkich przyłączy, przykanalików oraz odejść od kanału głównego dla których dane będą naniesione na podstawie przeprowadzonej inspekcji TV (w wersji elektronicznej DGN, DWG, DXF i PDF na osobnym nośniku USB).

  - Po uwierzytelnieniu inwentaryzacji geodezyjnej dla opracowań z w/w pkt 1 i 2 należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną obejmującą łącznie te dwa opracowania na jednej mapie tj. aktualizację mapy zasadniczej dla kanałów po renowacji oraz wszystkich przyłączy, przykanalików oraz odejść od kanału głównego (6 egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej DGN, DWG, DXF i PDF na osobnym nośniku USB).

# Bezpieczeństwo na Terenie Budowy

Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace i podjąć wszelkie środki, żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

## Plan bezpieczeństwa

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003 nr 120 poz.1126), opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem robót i przekaże go Inspektorowi Nadzoru.

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:

- pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny

i bezpieczeństwa;

- ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów;

- ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;

- opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników;

- plan działania w sytuacjach zagrożeń

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty jakie będą wymagane dla realizacji Umowy. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelkie odpady i nadmiar materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub wykonanie Robót,

- zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania zadania.

## Zabezpieczenie Terenu Robót

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Robót oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót przez Zamawiającego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi dojazdowe do Terenu Robót utrzymywać w należytym porządku.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej z odpowiednim gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania renowacji oraz uzyska stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą wymagały akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Istniejące drogi muszą być po zakończeniu Robót przywrócone do stanu zgodnego z wymogami gestora drogi.

Niezależnie od powyższego, drogi przez cały czas trwania Robót muszą być utrzymywane w stanie nadającym się do użytkowania. Teren Robót musi być po zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez zarządcę terenu. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zajęcia dróg nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowy.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegać postanowień wszelkich decyzji administracyjnych, zezwoleń i pozwoleń związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami i emisjami do środowiska, skierowanych do Wykonawcy.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na Terenie Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:

- nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,

- prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,

- nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

- nie zanieczyszczać powierzchni ziemi ani wód powierzchniowych i podziemnych emisjami substancji, w szczególności substancji niebezpiecznych, w tym odpadami,

- nie zmieniać stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa,

- przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych emisjami

substancji, w szczególności substancji niebezpiecznych, w tym odpadami,

  - zmianą stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa,

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  - niewłaściwą gospodarką odpadami,

  - nadmierną emisją hałasu,

  - możliwością powstania pożaru.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

## Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o możliwości wykonywania prac w ich pobliżu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót niezbędną rezerwę czasową na wykonanie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomić Inspektora Nadzoru oraz użytkowników tych urządzeń o zamiarze prowadzenia robót. O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej będą uwzględnione w cenie oferty.

## Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby sieć lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może wstrzymać roboty wydając polecenie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać polecenie niezwłocznie po jego otrzymaniu.

W okresie od przekazania Terenu Robót do Odbioru Końcowego Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi i odtworzy na własny koszt. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi do wszystkich

miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Umowie.

## Gospodarka odpadami.

Na terenie robót zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.

Podczas prowadzenia robót należy segregować powstające odpady do odpowiednich pojemników / kontenerów dostarczonych przez Wykonawcę. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21) Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę.

## Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (zgodnie z obowiązującymi przepisami) poświadczające przekazanie odpadów (m.in. powstałe w wyniku czyszczenia kanałów) do jednostek uprawnionych do ich odbioru(zgodnie z obowiązującymi przepisami).

## Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

## Zaplecza wykonawcy

Na terenach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zorganizuje zaplecza budowy dla swoich potrzeb. W celu możliwości zasilania obiektów zapleczy w wodę, energię elektryczną i odprowadzenia ścieków, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie i określenie warunków podłączenia do właściwych zarządców sieci. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren zaplecza budowy. Koszty eksploatacyjne zapleczy budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biura Zaplecza, a także zabezpieczy je przed włamaniami i pożarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości i sprawności przez okres użytkowania. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

# Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na Teren Robót oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót przez Zamawiającego.

## Roboty przygotowawcze i montażowe.

## Wykonanie tymczasowego rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków.

Odcinki przeznaczone do renowacji należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania ścieków na poddawanym renowacji odcinku kanału. Pompowanie ścieków z kanału musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z rur PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków do przepompowania wynikających ze stosownych wyliczeń. Przy doborze wydajności pomp należy uwzględnić 30% rezerwę wydajności ze względu na możliwość wystąpienia warunków deszczowych.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przepompowywania ścieków będzie protokolarny odbiór

przygotowanej pompowni i przekazanie projektu pompowni do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Zasilanie pomp w energię elektryczną zabezpieczyć w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców.

W przypadku pomp spalinowych muszą posiadać obudowę dźwiękochłonną.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: przygotowania komór (montaż i demontaż kominów studni wraz z odbudową nawierzchni), zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku. Wszelkie koszty związane

z wykonaniem, utrzymaniem, pompowaniem ścieków i demontażem rurociągu tymczasowego ponosi Wykonawca.

## Czyszczenie i udrożnienie kanałów

Przed wejściem do kanału, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanału należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, w przypadku konieczności należy zastosować nadmuch świeżego powietrza.

Czyszczenie należy prowadzić mechanicznie lub hydrodynamicznie przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, w sposób nie powodujący pogorszenie stanu technicznego kanału.

Czyszczenie kanałów obejmuje w szczególności:

      - usunięcie korzeni wrastających do wewnątrz kanału,

      - usunięcie osadów, złogów i luźnych elementów,

      - usunięte powyższego z kanałów.

Wodę używaną do celów technologicznych, należy pobierać poprzez opomiarowany hydrant z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Za zużytą wodę Wykonawca zostanie obciążony według wskazań licznika i obowiązującej taryfy za 1m3 pobranej wody. Podczas czyszczenia hydrodynamicznego należy dostosować ciśnienie do stanu kanału, tak aby nie spowodować pogorszenia jego stanu. Wszystkie osady powstałe w trakcie czyszczenia muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na odpowiednie miejsce składowania. Koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń ze strony administratora wysypiska, koszty wywozu i składowania zanieczyszczeń z kanałów ponosi Wykonawca.

## Przed i powykonawcza inspekcja telewizyjna

Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału wg PN-EN 13508-2. Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. Inspekcja ma być prowadzona na odcinku zablokowanego kanału, bez ścieków. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, która powinna rozpocząć się od nagrania studni początkowej z której rozpoczynany jest przegląd. Nagranie musi umożliwić ocenę stanu technicznego studni oraz określić wszystkie istniejące podłączenia. Rejestrowanie należy rozpocząć w środku studni początkowej, a zakończyć w środku studni końcowej. W obu przypadkach głowica kamery powinna być skierowana w stronę włazu. Przed rozpoczęciem jazdy wzdłuż przewodu oraz po jej zakończeniu należy wykonać w odpowiednim tempie obrót głowicy kamery, w stopniu pozwalającym na obserwację całej studni. W celu weryfikacji prostoliniowości ułożenia przewodu przed rejestracją należy otworzyć właz studni końcowej. Otwór studzienny należy zabezpieczyć, aż do momentu

zakończenia inspekcji TV, przed możliwością upadku z wysokości do studni osób postronnych. W przypadku wykonywania inspekcji TV w porze nocnej należy w studni końcowej wstawić źródło światła. Rejestrowany obraz powinien być ostry i wyraźny, a obiektyw kamery niezaparowany i czysty. Każde połączenie należy sprawdzić poprzez dokładny obrót głowicy kamery o 360°, wykonany w tempie pozwalającym na weryfikację jakości połączenia. Wszystkie wpięcia, pęknięcia, wystające uszczelki, odkształcenia, braki liniowości, uszkodzenia wykładziny, uszkodzenia powierzchniowe ścian, wrastające korzenie, odłożone i przyczepione osady, przeszkody oraz miejsca infiltracji i eksfiltracji, a także wszelkie inne uszkodzenia i nieprawidłowości należy zarejestrować z jak największą dokładnością wykonaną w odpowiednim tempie w stopniu pozwalającym na określenie wielkości nieprawidłowości. Następnie należy wykonać inspekcję odcinka kanału poddawanego renowacji. Przegląd rozpocząć od miejsca zerowego, czyli styku kanału ze ścianą studni. W związku z tym należy określić co najmniej kształt i rozmiar przewodu, wskazać rodzaj i miejsce uszkodzenia, wskazać miejsce włączenia przykanalika wraz z podaniem jego rozmiaru i kąta włączenia (kąt włączenia określić zgodnie z tarczą zegarową). Zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 13508-2 inspekcja powinna być przeprowadzona w odpowiednim tempie, aby umożliwić obserwację wymienionych właściwości. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki początkowej i końcowej (zgodny z mapą GIS Zamawiającego), średnica kanału, dystans bezpośredni od studni początkowej. Jeżeli inspekcja telewizyjna wykaże, że stan techniczny kanału nie nadaje się do renowacji wówczas Wykonawca o takim fakcie poinformuje inspektora nadzoru, który podejmie stosowne decyzje. Efektem wykonanej inspekcji jest standardowa płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji zawierającym opis danych technicznych kanału. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru płytę DVD oraz raport z inspekcji.

W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z poniższych założeń materiał filmowy może nie zostać

poddany ocenie.

# Materiały

## Wymagania ogólne

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.881 z późniejszymi zmianami) oraz zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz.1165). Ponadto powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub Krajowe

Deklaracje sporządzone wg wzoru znajdującego się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) oraz zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz.2260) lub Deklaracje Właściwości Użytkowych jeżeli na oferowany wyrób istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń zgodnych wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do minimalnego zmniejszenia przekrojów poprzecznych kanałów poddawanych renowacji. Zmniejszenie powierzchni przekroju poprzecznego nie może przekroczyć 6% dla rękawa z włókna szklanego.

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren robót oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń.

Materiały stosowane do renowacji powinny być zgodne z normami PN-EN ISO 11296-1:2018, PN-EN ISO 11296-4:2018, 752:2008 oraz być zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 11295:2010 a także posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być nowe i nieużywane. Zastosowane do renowacji materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub krajową oceną techniczną), lub deklaracje właściwości użytkowych.

## Wymagane parametry materiałów

Dla kanałów Zamawiający wymaga zastosowania metody CIPP:

- elastyczny rękaw wykonany z tkaniny z włókna szklanego nasączony żywicą utwardzany na

miejscu budowy,

- nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,

- nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy, w miejscu montażu, w tym przy pomocy zestawów mobilnych),

- barwa rękawa powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia

i intensywności,

- moduł sprężystości długoterminowy nie mniejszy niż 8.000 N/mm2 wg PN-EN 1228:1999,

- moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego - nie mniejszy

niż 12 000 N/mm² wg PN-EN ISO 178:2019-6,

- grubość rękawa gwarantująca po jego utwardzeniu uzyskanie sztywność obwodowej nie

mniejszej niż 2 kN/m2 wg PN-EN 1228 liczona na podstawie wzoru:

[12 (dm e )3 ]

S 	E

gdzie:

E – krótkoterminowy moduł sprężystości E	[MPa] wg PN-EN ISO 178:2019-6

e - grubość ścianki	[m]

dm - średnia średnica rękawa	[m] dm =dw+(dz-dw)/2

| dz | – średnica zewnętrzna rękawa |  | [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| dw | – średnica wewnętrzna rękawa | [m] |  |

- odporność na ścieranie mniejsza lub równa 0,2 mm na 100 000 cykli, zgodnie z normą PN-EN 295-3:2012,

- wymiary rękawa muszą zostać dobrane do średnicy kanału poddawanego renowacji, gwarantując ścisłe przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej jego długości i równomierne utwardzenie rękawa, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy, przesunięcia na złączach, pęknięcia kanału,

- rękaw musi gwarantować szczelność kanału po renowacji,

- zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału,

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonać wg niemieckiego zbioru reguł ATV-DWK-A143-3

Kształtki kapeluszowe

Kształtki kapeluszowe stosowane do uszczelnienia połączenia kanału głównego z przykanalikami powinny być zgodne z normami PN-EN ISO11296-4 - typu „B”.

Dla uszczelnienia przykanalika z kanałem głównym Zamawiający wymaga:

- zastosowanie	kształtek	kapeluszowych	z	filcu	technicznego	nasączanych	żywicami epoksydowymi. o długości min. 40 cm

- wymiar ronda(kołnierza) dobrany do średnicy kanału,

- wymiar rękawa dobrany do średnicy przyłącza,

- przyleganie kształtki kapeluszowej do powierzchni wewnętrznej przyłącza i kanału na całej długości i obwodzie ronda,

- zapewnienie szczelności połączenia kanału z przykanalikiem po montażu,

- zapewnienie właściwego stanu kształtki kapeluszowej w postaci gładkiej powierzchni

odgałęzienia bocznego.

Prawidłowo wykonany kapelusz musi być dopasowany bez fałd na całej powierzchni styku z przewodem kanału głównego i z przewodem przyłącza z jednoczesnym zapewnieniem 100% szczelności połączenia.

Chemia w studniach

Renowację kinet wykonać przy zastosowaniu chemii budowlanej - grubość warstwy kinety poddanej

renowacji ma być taka jak grubość zamontowanego rękawa.

Uzupełnienie ubytków na powierzchni kinety przy zastosowaniu zapraw naprawczych na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych.

## Źródła dostaw materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące świadectw badań laboratoryjnych wykonane przez jednostkę, która posiada akredytację do przeprowadzenia takich badań i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,

że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają Wymagania Zamawiającego. Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inspektora Nadzoru. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej przed rozpoczęciem robót.

## Jakość materiałów

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inspektora Nadzoru wszelkie materiały używane do robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych norm. Pominięcie w specyfikacji dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, które zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jakość i własności materiałów przeznaczonych do renowacji muszą być udokumentowane poprzez:

- dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający: nazwę i znak producenta, nazwę materiału, średnicę, długość, grubość, datę produkcji i miejsce przeznaczenia,

- badanie materiału przy dostawie polegać będzie na: sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę, sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, sprawdzenie ogólnego wyglądu

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz by były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Teren Robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

# Kontrola jakości robót

## Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z warunkami umowy .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wykonawca udostępni, Inspektorowi Nadzoru na każde wezwanie, wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości. Wszelkie niezgodności z przepisami powinny być zgłaszane Inspektorowi Nadzoru wraz z propozycjami rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

## Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne producenta, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie próbki zostaną przetestowane w laboratorium, które posiada odpowiednią akredytację do wykonywania badań dla danego materiału, które zostanie zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

## Badanie oraz obliczenia powinny zostać przeprowadzone w niezależnym laboratorium posiadającym  akredytację  PCA  (Polskie  Centrum  Akredytacji)  na  badania  rur z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym w wymaganym zakresie.

Z każdej instalacji należy pobrać próbkę, a następnie wykonać badanie parametrów geometrycznych, w tym krótkoterminową sztywność obwodową rękawa zgodnie z normą PN EN 1228:1999 oraz krótkoterminowy moduł sprężystości. Próbki zostaną oznaczone poprzez opisanie miejsca poboru (numer studni), średnicę kanału i jego rodzaj oraz datę poboru (zdjęcia umożliwiające identyfikację miejsca ich pobrania).

Powyższe badanie może zostać zastąpione badaniem krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa wg normy PN-EN ISO 178:2011 oraz obliczeniem sztywności obwodowej rękawa zgodnie z normą PN EN 1228:1999. Próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. W przypadku braku możliwości, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, pobrania reprezentatywnej próbki kołowej ze studni na kanałach pojedynczych o średnicy ≤ 0,50 m,

dopuszczalne jest pobieranie próbek paskowych rękawa w studniach. Parametry geometryczne wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN ISO 178:2011. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Dla sprawdzenia poprawności wykonania rękawa i jego szczelności, po renowacji kanału należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Powyższą próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) dostosowana do specyfiki prac renowacyjnych. Próba szczelności będzie wykonywana oddzielnie dla każdego odcinka rękawa (tzn. oddzielnie dla każdego procesu technologicznego). Wykonawca powinien weryfikować rękaw pod kątem szczelności w trakcie całego procesu realizacji robót. Właściwa próba szczelności odbywa się po zakończeniu procesu utwardzania.

## Wszelkie koszty związane z realizacją badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca.

## Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

## Certyfikaty i deklaracje

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Ponadto powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub Krajowe Deklaracje sporządzone wg wzoru znajdującego się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) oraz zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz.2260) lub Deklaracje Właściwości Użytkowych jeżeli na oferowany wyrób istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te

materiały, które posiadają wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności z PN i EN lub z aprobatą techniczną. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały nie spełniające powyższych wymagań, nie uzyskają aprobaty Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atesty producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Wymaganiach Zamawiającego. W przypadku materiałów, dla których, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, są wymagane atesty, każda partia dostarczona do Robót musi posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty – ważne legitymacje mogą być badane  w  dowolnym  czasie.   Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości z Wymaganiami Zamawiającego, takie materiały nie uzyskają aprobaty.

# Próby końcowe oraz przejęcie przez Zamawiającego

## Próby odbiorowe

Badania i próby odbiorowe powinny być wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami umowy, obowiązującymi normami i przepisami, w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania oraz przekazania obiektu do użytkowania. Badania powinny obejmować odcinki kanalizacji poddane renowacji oraz wypełnienie przestrzeni międzyrurowej w komorach. Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały do ich przeprowadzenia. Koszty wykonania prób ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia prób 48 godz. przed ich planowanym rozpoczęciem.

## Wyniki prób

Wyniki prób będą przygotowane przez Wykonawcę. Szczegółowy raport z badań wraz z innymi

dokumentami powykonawczymi Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

## Konsekwencje nie spełnienia wymagań

Jeśli wyniki którejś z prób nie będą spełniać Wymagań Zamawiającego, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora Nadzoru, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć próbę do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

# Podstawa płatności

## Ustalenia ogólne

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe podane w tabeli „Wykaz cen” oraz ilości wykonanych jednostek.

## Cena elementu Robót

Cena jednostkowa elementu Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST.

Cena powinna uwzględniać również:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość użytych materiałów dostarczanych przez Wykonawcę wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na Teren Robót i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić

w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,

- czyszczenie kanału i komór,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- niezbędne roboty remontowe w kanale przed wprowadzeniem wykładziny,

- instalacja rękawa,

- utwardzenie rękawa,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- otwarcie przykanalików,

- montaż kształtki kapeluszowej,

- wykonanie uszczelnienia przestrzeni międzyrurowej w studniach,

- pompowanie ścieków,

- blokowania kanału,

- wykonania by-pasa,

- inspekcja telewizyjna powykonawcza,

- uszczelnienie i renowację kinet,

- transport wewnętrzny w obrębie terenu robót ,

- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

- opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu,

- opracowanie projektu	tymczasowego przewodu tłocznego i zrealizowanie na jego podstawie robót,

- demontaż i ponowny montaż włazów międzykanałowych wraz z wymianą uszkodzonych w trakcie prac uszczelek,

- koszty zajęcia pasa drogowego wyliczonego przez ZDMiKP w Bydgoszczy, zgodnie z Uchwałą

Rady Miasta z dnia 23.11.2011r nr VIII/318/2011 z późniejszymi zmianami, ponosi Wykonawca,

- koszty zajęcia innych terenów, których zajęcie będzie niezbędne do zrealizowania niniejszej inwestycji,

- pozostałe (nie wymienione powyżej) koszty niezbędne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia,

# Kontrola wykonania robót – wymagania odbiorowe Zamawiającego

Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę stanu wykładziny kanału. Sprawdzenia dokonać wizualnie przy pomocy kamery TV zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszych wymaganiach. Badanie oraz obliczenia powinny zostać w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym, niezależnym laboratorium. Po renowacji wymagana jest gładka powierzchnia wewnętrzna kanału, która nie może posiadać nierówności powierzchni wynikających z wad technicznych lub wad materiału.

Elementy podlegające kontroli podano w tabeli nr 1

Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy,

- nagrania na nośniku USB 3.0. z inspekcji przed i po wykonawczej,

- raporty z inspekcji j.w. w wersji papierowej i wersji elektronicznej (.xcl),

- deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów,

- listy przewozowe rękawów,

- wydruk parametrów z procesu układania rękawa,

- wyniki badania próbek pobieranych w obecności Inspektora Nadzoru,

## Badanie oraz obliczenia powinny zostać przeprowadzone w niezależnym laboratorium posiadającym akredytacja PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na badania wymagane umową,

- stosowne dokumenty (zgodnie z obowiązującymi przepisami) poświadczające przekazanie odpadów (m.in. powstałe w wyniku czyszczenia kanałów ) do jednostek uprawnionych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do ich odbioru,

- dokumenty poświadczające odbiory terenów od Wykonawcy przez ich właścicieli,

- odbiór pasa drogowego ZDMiKP.

Wersja elektroniczna musi być scanem kompletnego oryginału dokumentacji odbiorowej.

Należy wykonać dwie dokumentacje odbiorowe w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej      na nośniku USB 3.0.

## Tabela nr 1 - Elementy kontroli procesu renowacji kanałów metodą CIPP

Dla metody renowacji rękawem utwardzanym na miejscu.

| Metoda | Elementy wewnętrznej kontroli jakości | Sposób / metoda pomiaru | Norma lub dokument odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Renowacja rurą utwardzaną na miejscu (CIPP) | Przygotowanie dostępu do wnętrza rurociągu |  |  |
|  | Przeprowadzenie inspekcji wnętrza istniejącego rurociągu | CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe) | PN-EN ISO 11296-1 |
|  | Sprawdzenie minimalnej średnicy wewnętrznej istniejącego rurociągu i występujących nieprawidłowości | Przeciągnięcie sprawdzianu wymiarowego, pomiar przekroju poprzecznego | PN-EN ISO 11296-4 |
|  | Weryfikacja przygotowania powierzchni wewnętrznej ścianek uszkodzonych odcinków rurociągu | CCTV lub inspekcja wizualna | PN-EN 13508-2 Instrukcja montażowa |
|  | Wizualna kontrola przygotowanego rękawa, połączeń i systemu żywic, jeżeli zachodzi taki przypadek, jego znakowania, warunków przechowywania, transportu i obchodzenia się z nimi | Ocena wizualna | Instrukcja montażowa |
|  | Kontrola przygotowania żywicy termoutwardzalnej, jakości impregnacji rękawa wykonywanej na terenie robót (ilość i jakość użytej żywicy) |  | Instrukcja montażowa |

|  | Monitoring wprowadzania zaimpregnowanego rękawa i warunków jego napełniania: - poprzez inwersję: ciśnienie medium i prędkość wprowadzania rękawa poprzez wciąganie: używana siła ciągu wciągarki, ciśnienie medium wypełniającego rękaw (stosownie do technologii) | Zapis cyfrowy lub graficzny | Instrukcja montażowa |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Monitoring kluczowych parametrów procesu utwardzania żywicy (zależnie od typu polimeryzacji): - polimeryzacja z systemem grzania: kontrola temperatury źródła ciepła na wejściu i wyjściu, monitoring temperatury wykładziny za pomocą czujników zainstalowanych na jej samym końcu i innych odpowiednich miejscach - polimeryzacja z użyciem lamp UV: ciągły monitoring prędkości posuwu lamp, natężenia radiacji i/lub ilości pobieranej energii elektrycznej - polimeryzacja z systemem grzania elektrooporowego: kontrola ilości pobieranej energii elektrycznej oraz temperatury na wejściu i wyjściu | Zapis cyfrowy lub graficzny (czas, temperatura, ciśnienie itp. stosownie do technologii) | Instrukcja montażowa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrola końców rury wykładzinowej utwardzonej na miejscu ich połączenia z istniejącymi studniami, uszczelnienie połączenia obu końców odcinka z istniejącym rurociągiem | CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe) |  |

|  | Kontrola szczelności | Wodna lub powietrzna próba szczelności | PN-EN 1610 |
| --- | --- | --- | --- |

PN-EN ISO 11296-1: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej --Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN ISO 11296-4: 2018-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej --Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu

PN-EN 752:2008	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN ISO 11295: 2010	Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

PN-EN ISO 178: 2011	Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu PN-EN 1610: 2015	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN EN 1228: 1999	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury	z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej

PN-EN 13508-2: 2006	Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych – Część 2:

System kodowania inspekcji wizualnej ATV-DVWK – M 127	Niemiecki zbiór reguł